|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО «Средневолжская Химическая Компания»**Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2АТел./факс: +7 8482 51 83 41e-mail: marketing@svhk.ru |

**СМОЛА КАРБАМИДОФУРАНОВАЯ**

**СВХК-35Л**

ТУ 2223-001-14559685-2004

**Применение**

Cмола СВХК-35Л предназначена для использования связующих материалов в составе песчано-смоляных смесей для отливок из алюминиевых сплавов и тонкостенных стальных отливок из чугуна. В качестве отвердителя используется отвердитель марки СВХК-51КЦ.

**Физико-механические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| 1 | Внешний вид | Однородная жидкость от светло-жёлтого до светло-коричневого цвета  |
| 2 | Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм, при (20 ± 0,5)°С, не более, сек. |  28 |
| 3 | Массовая доля азота, %, не более |  12,0 |
| 4 | Массовая доля свободного формальдегида, % не более  | 3,0 |
| 5 | Разрушающее напряжение при сжатии образцов из песчано-смоляных смесей в течении 6 минут при 220±2°С (кг/см2), через:- 1 минуту- 5 минут- 90 минут |   50 - 100   110 - 180 140 - 200 |

**Упаковка и транспортирование:**

 IBC-емкости (еврокубы), металлические бочки

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Условия и срок хранения:**

Хранение при температуре +5 - +25С в чистых закрытых ёмкостях, защищённых от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков, периодически перемешивая.

Срок годности 4 месяца со дня изготовления.