|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО «Средневолжская Химическая Компания»**Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2АТел./факс: +7 8482 51 83 41e-mail: marketing@svhk.ru |

**СМОЛА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ**

**СВХК-АСП-СО2**

ТУ 2223-017-14559685-2011

**Применение**

Cмола СВХК-АСП-СО2 резольная фенолоформальдегидная с модифицирующими добавками, применяется для песчано-смоляных смесей холодного отверждения отверждаемых углекислым газом.

**Физико-механические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| 1 | Внешний вид | Подвижная жидкость темно-коричневого цвета  |
| 2 | Вязкость условная при 20 ± 1 °С по вискозиметру ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм, сек. | 50-90 |
| 3 | Концентрация водородных ионов, рН, не менее | 13 |
| 4 | Плотность при температуре 20±0,2 г/см3 | 1,25-1,37 |
| 5 | Массовая доля свободного формальдегида, %, не более | 0,1 |

**Упаковка и транспортирование:**

 наливом в ж/д цистерны, автоцистерны, IBC-емкости (еврокубы), металлические бочки

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

**Условия и срок хранения:**

Хранят в плотно закрытой таре, в закрытых помещениях при температуре не выше + 25°С, а при поступлении в замёрзшем состоянии её следует оттаять в помещении при температуре не выше 25°С. Принудительный разогрев не допускается.

Срок годности 3 месяца со дня изготовления