|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО «Средневолжская Химическая Компания»**Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2АТел./факс: +7 8482 51 83 41e-mail: marketing@svhk.ru |

**ЛИТЕЙНАЯ САМОВЫСЫХАЮЩАЯ КРАСКА** **ЛСК-8001-0**

**Хромитовая**

ТУ 2223-201-14559685-2010

**Применение**

Литейная самовысыхающая краска предназначена для нанесения на песчаные формы/стержни при изготовлении отливок из алюминиевых, отливок из сплавов на медной основе и мелкого чугунного литья. Сушка слоя покрытия проводится при нагревании (поджигание).

**Физико-механические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| 1 | Вязкость условная по вискозиметру ВЗ-246 (сопло диаметром 4 мм), при (20 ± 0,5) °С сек., не более |  15 - 25 |
| 2 | Плотность при (20 ± 0,2) °С г/см3, не менее |  1,45 – 1,95 |
| 3 | Седиментационная устойчивость, %, не менее | 98 |
| 4 | Прочность на истирание (кг/мм), не менее  | 2,5 |

**Упаковка и транспортирование:**

Стальные сварные бочки, барабаны, вёдра или пластиковые бочки с плотно закрывающимися крышками.

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

**Условия и срок хранения:**

Хранить литейные самовысыхающие краски необходимо в герметичной упаковке при плюсовой температуре не выше +250С вдали от источников огня и в местах защищённых от воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Срок годности 6 месяцев со дня изготовления

**Рекомендации по использованию покрытий:**

Перед использованием покрытия необходимо тщательно перемешать с использованием мешалки с пневмоприводом (обороты: 100 – 500 об/мин) до однородного состояния в течение 10 минут. Перемешивание необходимо для усреднения покрытия после транспортировки и снижения вязкости покоя. Рабочая температура окружающего воздуха, оптимальная для работы с покрытием – не ниже 15 0С.