|  |  |
| --- | --- |
|  | **ООО «Средневолжская Химическая Компания»**Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 2АТел./факс: +7 8482 51 83 41e-mail: marketing@svhk.ru |

**КОМПОЗИЦИЯ МОЮЩАЯ**

**СВХК-КМ1**

ТУ 2332-020-13781418-2006

**Применение**

Композиция моющая  СВХК-КМ1 представляет собой смесь поверхностно-активных веществ и компонентов неорганического происхождения. Предназначена для обезжиривания металлических поверхностей перед фосфатированием и нанесением лакокрасочного покрытия.

**Физико-механические характеристики**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование показателя** | **Значение** |
| 1 | Внешний вид | Суспензия серого или жёлтого цвета. Допускается наличие плёнки, которая разрушается при перемешивании |
| 2 | Плотность, г/см3 | 1,15 – 1,20 |
| 3 | Массовая доля поверхностно-активных веществ, % |  0,8 -1,6 |
| 4 | Щёлочность рабочего раствора с массовой долей 0,5% в условных единицах |  4,3 -7,2 |
| 5 | Начальная высота столба пены пенообразующей способности, см, не более | 4,5 |

**Упаковка и транспортирование:**

 наливом автоцистерны, IBC-емкости (еврокубы).

Транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта

Для перевозки смолы в зимнее время рекомендуется использовать цистерны, имеющие водяную рубашку или теплоизоляцию.

**Условия и срок хранения:**

Хранение при температуре не ниже 5С в чистых закрытых ёмкостях, защищённых от воздействия солнечных лучей и атмосферных осадков

Срок годности 1 год со дня изготовления